Общество с ограниченной ответственностью

«БОНУС»

Комплекс по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку.

МК-800

Паспорт

МК-800-ПС

Шумятино

2019г.

- Общие сведения об изделии.

- Наименование изделия: Комплекс по переработке изношенных автомобильных шин .

- Обозначение МК-_800____________

- Страна изготовитель: Россия.

- Заводской номер:_______________

- Комплекс предназначен для переработки изношенных автомобильных шин диаметром от 175/70-12 до 395/75-22,5 в резиновую крошку путем разрезки шин на фрагменты, измельчения фрагментов шин до размеров не более 25 мм и высвобождения от основной части металлического корда, и последующего измельчения резинокордной смеси до размеров не более 6 мм с удалением примесей капрона. С обязательным наличием в массе перерабатываемых шин не менее 65% - шин с ЦМК. Дополнительная комплектация позволяет брикетировать отходы и разрушать шины посадочным диаметром до 63 дюймов.

2.Основные технические данные и характеристики.

Таблица 1.

| Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип | Стационарный |
| Производительность комплекса: при механическом низкоскоростном измельчении до (кг/час) по готовому продукту до (кг/час) . | 500 350-380 |
| 3. Содержание примесей в готовом продукте: остатков тонкодисперсного капрона в весовом отношении не более остатков металла в весовом отношении не более. | 1% 0,01% |
| 4. Потребляемая мощность, кВт на тонну произведенного продукта, не более | 450 |
| 5. Питание от сети переменного тока: -напряжение,В -частота,Гц | 380 50 |
| 6. Площадь, необходимая для размещения оборудования без учета складских помещений м² | 300 |
| 7. Масса, не более, кг | 10 000 |
| 8. Срок службы, лет | 7 |
| 9. Количество обслуживающего персонала не более | 4 |

3.Комплект поставки.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условная маркировка | Рис. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку МК-800. | МК-800.00.00 | 1 |  |  |  |

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКСА.

| Выдергиватель проволоки из бортовой зоны колеса М-821. | М-821.00.00 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ножницы гильотинного типа М-815 | М-815.00.00 | 1 |  |  |  |
| Шредер М-806 | М-806.00.00 | 1 |  |  |  |
| Шредер М-805 | М-805.00.00 | 1 |  |  |  |
| Транспортер выноса резинокордной магнитным барабаном | ТР-1 | 1 |  |  |  |
| Сепаратор магнитный барабанного типа | СМ-1 | 1 |  |  |  |
| Транспортер ленточный K=7000 мм шириной ленты 400-500 мм | ТР-2 | 1 |  |  |  |
| Вибросито ВС-01 | ВС-01.00.000 | 1 |  |  |  |
| Вибросито ВС-02 | ВС-02.00.000 | 1 |  |  |  |
| Роторная дробилка фракция до 6 мм М-822 | М-822.00.00 | 1 |  |  |  |
| Циклон-гаситель потока | Ц-1 | 2 |  |  |  |
| Циклон-гаситель потока | Ц-2 | 2 |  |  |  |
| Циклон-гаситель потока | Ц-3 | 1 |  |  |  |
| Роторная дробилка фракция до 10 мм М-803 | М-803.00.00 | 1 |  |  |  |
| Классификатор четырех фракционный возвратно-поступательный М-808 | М-808.00.00 | 1 |  |  |  |
| Приемный бункер капрона из систем воздуховодов |  | 1 |  |  |  |
| Пневмотранспортные устройства |  | 3 |  |  |  |
| Система пневмоотвода капрона |  | 1 |  |  |  |
| Сепаратор очистки капрона барабанного типа |  | 1 |  |  |  |
| Система «водяной туман» |  | 1 |  |  |  |
| Система сепарации тонкодисперсного капрона |  | 1 |  |  |  |
| Шкаф управления комплексом |  | 1 |  |  |  |

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

| Измельчитель роторный (дробилка) М-804 (до 500 кг/ч) | М-804.00.00 |  |  |  | Поставляется взамен М-802 для увеличения производительности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель роторный (дробилка) М-807 | М-807.00.00 |  |  |  | Поставляется для увеличения фракционного состава мелкой крошки |
| Классификатор двух фракционный возвратно-поступательный М-809 | М-809.00.00 |  |  |  | Поставляется для отделения мелкой фракции крошки |
| Вырезатель бортового кольца и боковины М-811 | М-811.00.00 |  |  |  | Поставляется для обработки шин КГШ и СКГШ |
| Отжиматель проволоки из бортового кольца М-812 | М-812.00.00 |  |  |  | Поставляется для получения товарной проволоки. |
| Устройство измельчения бортовой проволоки М-813 | М-813.00.00 |  |  |  | Поставляется для переработки товарной проволоки. |
| Срезатель-разрушитель протектора М-814 | М-814.00.00 |  |  |  | Поставляется отделения протектора от брекера и его разделки. |
| Измельчитель шинных Шредер (2000 кг/ч) М-816 | М-816.00.00 |  |  |  | Поставляется взамен М-806 для увеличения производительности |
| Пресс для брикетриования отходов металлокорда М-818 | М-818.00.00 |  |  |  |  |
| Пресс для брикетриования отходов текстиля М-819 | М-819.00.00 |  |  |  |  |
| Измельчитель валковый М-820 | М-820.00.00 |  |  |  | Поставляется для получения крошки фракцией до 0,5 мм |

- Устройство и работа изделия

4.1. Краткое описание технологии производства крошки на комплексе МК-800 состоит в ниже следующем.

4.1.1. Очищенную от инородных предметов (песок, гравий и т.п.) шину подают на Выдергиватель проволоки из бортовой зоны колеса М-821, где производят удаление стальных элементов (корда) из бортового кольца  шины.

4.1.2. Шину с удаленной проволокой бортового кольца (корда) подают на Ножницы гильотинного типа М-815, где происходит разрезание шины на фрагменты весом от 5 до 8 кг.

4.1.3. Фрагменты шины подаются в первый Шредер М-806, где происходит измельчение фрагментов шины до размеров не более 50 мм.

4.1.4. Измельчение фрагментов шины до размеров не более 50 мм, Транспортером ленточным ТР-2 подаются  на Шредер М-805 , где происходит измельчение до размера не более 20 мм.

4.1.5. Со Шредера М-805  на Транспортере выноса резинокордной смеси с магнитным барабаном ТР-1 происходит первичное отделение частиц металлического корда.

4.1.6. С Транспортера ТР-1, частично очищенная от металлического корда резиновые чипсы поступают на Вибросито ВС-01, где происходит отделение товарной фракции крошки.

4.1.7. Товарная фракция крошки направляется центробежным струшкоотсосом системы пневмопроводов в Циклон гаситель потока Ц-1, с установленным под нижним патрубком бункера Сепаратор магнитный барабанного типа СМ-19 (см. п.4.1.12.),  далее направляется в Классификатор четырех фракционный возвратно-поступательный М-808.

4.1.8. С Вибросита ВС-01, отделенные от товарной фракции чипсы свыше 10 до 20 мм по пневмопроводу транспортируются в Роторную дробилку фракции до 10 мм М-803.

4.1.9. С Вибросита ВС-01, отделенные от товарной фракции чипсы до 10 мм по пневмопроводу транспортируются в Роторную дробилку фракции до 6 мм М-822.

4.1.10. С Роторной дробилки фракции до 10 мм М-803 поток крошки направляется в Циклон гаситель потока Ц-2 и далее на Вибросито ВС-01, далее смотри п. 4.1.7.

4.1.11. С Роторной дробилки фракции до 6 мм М-822 поток крошки направляется  в  Циклон гаситель потока Ц-2 и далее на Вибросито ВС-02, где происходит отделение товарной фракции крошки, далее смотри п. 4.1.7.

4.1.12. С Вибросита ВС-02, отделенные от товарной фракции чипсы до 10 мм по пневмопроводу транспортируются в Роторную дробилку фракции до 6 мм М-822, далее смотри п. 4.1.11.

4.1.13. Сепаратор магнитный барабанного типа СМ-1 производит окончательное удаление металлического корда из товарной крошки. Товарная крошка передается на Классификатор четырех фракционный возвратно-поступательный М-808, где происходит разделение товарной крошки по фракциям.

4.1.14. Крошка с фракцией свыше товарной с Классификатора четырех фракционого возвратно-поступательного М-808 попадет в бункер и  направляется центробежным струшкоотсосом системы пневмопроводов в Циклон гаситель потока Ц-1, далее на Вибросито ВС-01, далее смотри п.п. 4.1.8., 4.1.9.

4.2. Разделение крошки и капронового волокна происходит на каждом этапе дробления, разделения и транспортирования сырья. Система пневмопроводов обеспечивает удаление волокна с вибросит, верхних патрубков циклонов,  Классификатора четырех фракционого возвратно-поступательного М-808 и передает на Циклон гаситель потока Ц-3  на Сепаратор очистки капрона барабанного типа, далее на Систему сепарации тонкодисперсного капрона и в итоге в "БигБег".

4.3. Подробные инструкции по устройству и работе отдельных изделий комплекса  изложены в документации к этим устройствам.

4.4. При использовании дополнительных устройств технология получения крошки может быть изменена.

- затем происходит отделение капрона на вибрационном сепараторе,

- далее крошка поступает на вторую дробилку, где происходит измельчение до товарной фракции,

- при использовании шин  с повышенным содержанием капрона (не более 15% от объема) линия может дополнительно комплектоваться вторичным вибрационным сепаратором отделения капрона,

- на последнем этапе комплекса устанавливается классификатор возвратно-поступательного типа для разделения крошки на товарные фракции с дополнительным отбором металлических частиц,

- на разных этапах переработки комплекс оборудован транспортерными и пневмотранспортными системами для удалении капрона и металла.

Подробные инструкции по устройству и работе отдельных изделий комплекса  изложены в документации к этим устройствам.

4.2. При использовании дополнительных устройств технология получения крошки может быть изменена.

- Указания мер безопасности

- Комплекс должен эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Комплекс должен быть надежно заземлен в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

- Рабочее место должно быть чистым. Посторонних предметов на площадке Комплекса не должно быть.

- Следить за тем, чтобы не было течи в соединениях гидравлических систем и баков.

- Запрещается:

- производить работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию составных частей комплекса и электрооборудования без полного снятия напряжения с электрошкафа;

- курить в помещении, где установлен комплекс;

- производить работы, вызывающие искрообразование или требующие наличия открытого огня;

- работать на комплексе, при  открытой дверце электрошкафа;

- работать на комплексе без заземления ;

  - К обслуживанию комплекса допускаются лица, изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации, прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности и производственной санитарии и по мерам безопасности при работе на стенде.

- Помещения, в которых установлен комплекс, должны быть оборудованы установками пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-75, а также оснащены общеобменной приточной и вытяжной вентиляцией.

- Подготовка комплекса к работе.

6.1.Подготовка комплекса к работе осуществляется в процессе пуско-наладочных работ и регламентируется отдельными документами.

7.Транспортирование и хранение

7.1.Комплекс  должен транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2Условия хранения стенда - по группе 5 ГОСТ 15150-69.

8.Свидетельство о приемке

8.1 комплекс по переработке изношенных автомобильных шин

МК-800________________, заводской номер  ______________, испытан и признан годным к эксплуатации.

8.2. Комплектацию: произвел

(подпись)                                   (расшифровка подписи)

проверил

(подпись)                                   (расшифровка подписи)

Дата выпуска

М.П.

ОТК                                               Начальник цеха

Начальник ОТК

9.Гарантийные обязательства

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса по переработке изношенных автомобильных шин техническим характеристикам настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Срок гарантии двенадцать месяцев со дня отгрузки комплекса с предприятия-изготовителя.

  - Дополнительно. Данный комплекс является сложным и высокотехнологичным оборудованием, требующим определенных навыков при его эксплуатации. В связи с этим настоятельно рекомендуем провести пусконаладочные работы, осуществляемые специалистами ООО ‘БОНУС’. Для оформления заявки и более подробной информацией по данному виду работ обращайтесь по телефонам:

Тел.(48431) 3-73-99, 3-73-99, 3-73-22

10.Сведения о рекламации

10.1Потребитель предъявляет претензии предприятию-изготовителю.

Юридический адрес: 249060, Калужская обл.  Малоярославецкий р-н                           д. Шумятино., ул. Новая, д. 2

Адрес предприятия: 249060, Калужская обл.  Малоярославецкий р-н

д. Шумятино, ул. Новая, д. 2

Тел.(48431) 3-73-99, 3-73-78? 3-73-22

e-mail: bonus20488@mail.ru

www.regenerat-rf.ru